## Slide 1: 複相鋼における塑性変形挙動
東京大学 理科一類一年 山本颯真

## Slide 2
緒言
鋼 : 鉄-炭素合金 → 低温では脆性破壊を引き起こす
低温環境での船舶の破損などの重大な事故につながる
Notes: 変形を伴わない脆性破壊

## Slide 3
緒言
低温でも丈夫な鋼材を開発するため，鋼材の変形・破壊挙動に関する研究が必要となる
目的
低温と室温での鋼材の変形挙動を比較し，鋼材の変形・破壊メカニズムを明らかにする。

## Slide 4
マルテンサイト (黒色部)
ベイナイト (白色部)
ベイナイト : 塑性変形しやすい組織
マルテンサイト : 塑性変形しにくい組織
材料: 二相鋼(50%マルテンサイト -50%ベイナイト)
実験方法

## Slide 5
mass%
C | Si | Mn | P | S | Al | Ni | Fe
0.05 | <0.02 | <0.02 | <0.01 | 0.0015 | 0.02 | 4.92 | Bal
切断
研磨
衝撃試験
引張試験
Φ4mm
2mm
12mm
10mm
8mm
R1
厚さ:1.0mm
0.3mm
30mm
1.2mm
1.1mm
・湿式研磨
・試験温度: 室温,150K,120K, 82K
・ブレード速度:80m/min
・試験温度: 室温,77K
・クロスヘッド速度:0.2mm/min
化学組成

## Slide 6
・室温
結果及び考察
（衝撃試験）
・82K
実験後の試験片の光学顕微鏡像
塑性変形を伴って破壊した
塑性変形を伴わずに破壊した （脆性破壊）
2mm

## Slide 7
・吸収エネルギーは150~120Kの低温でも大きい値を保っている
・温度-吸収エネルギー

## Slide 8
引張試験
・公称応力-公称歪
・グラフから，降伏応力と引張応力は変形温度の低下に伴って大きくなるが，全伸びはほとんど変わらないことがわかる。
・このことから，実験に用いた材料は，77Kでも良い変形能を示していることがわかる。
降伏応力
引張応力
公称歪：単位長さ当たりの伸び
公称応力：単位面積当たりの力
Notes: 歪→応力
応力≠力
試験片を伸ばした時にどんな力がかかるかグラフ

## Slide 9
・歪解析結果
・図を比較すると，青い部分がマルテンサイトに，赤い部分がベイナイトに対応していることがわかる。
x
y
・図の赤色の部分は3%以上伸びたことを, 青色の部分はほとんど伸びていないことを示している。
・ここから，ベイナイトが主に塑性変形に寄与していることがわかり，低温でも同じことが起こっていると推察される。
・このことが低温で複相鋼が良い変形能を示す理由であると考えられる。
ε=0.057
Notes: ①以下の写真は引張試験後の試料表面の光学顕微鏡写真
②この領域のひずみを解析，ひずみの分布に対応して色付けしたのが下の図
2番と3番のとこに間

## Slide 10
結言
室温と低温の鋼材の塑性変形挙動を比較して，以下の結言を得た。
歪分布の違いから，ベイナイトが主に塑性変形に寄与していることがわかった。
吸収エネルギーは120Kでも大きい値を示し，82Kで急速に小さくなった。
使用した鋼材は低温でより大きい応力で変形が始まったにもかかわらず，伸びは変わらなかった．
以上のことから，使用した鋼材が低温で良い変形能を示す理由は，低温でベイナイトが塑性変形を担うからであると考えられる。

## Slide 11
Definitions
σ:stress[Pa]
F:force[N]
ε:strain
Definition of strain: ε=
:specimen length before tensile test
:change in length
Stress:
A:area section[]